Specifikace pro Litou gumu ( bezpečný povrch)

- Bezpečnostní povrch hřiště musí být litý na místě. Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:

Základní vrstva - SBR

Spodní vysoce elastická vrstva vyrobena z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem.

Vrchní vrstva - EPDM

Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, která je tvořena  z celoprobarveného  EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer). EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na barevnou stálost povrchu.

- Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 1177 jako dopadová plocha

- Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti

- Zadavatel požaduje provedení přesně dle přiloženého grafického návrhu. Grafika  je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak celoprobarveného EPDM v navržené barevnosti. Zadavatel nepřipouští provedení nástřiku v žádném detailu grafiky povrchu (např. písmena, číslice, oči zvířátek atd.)

- Všechny 3D EPDM tvary musí být certifikované dle ČSN EN 1176-1.